Рекомендации по использованию клейких лент VHB

1. Температура

Оптимальная температура нанесения клейких лент VHB лежит в пределах от 20 до 40С. Работать с лентой при температурах ниже 10С не рекомендуется. Исключение составляет специальная лента 4957/4943, которая может наносится при температурах вплоть до 0С.

2. Абразивная обработка.

Адгезия ленты к металлу может быть улучшена путем предварительной абра-зивной обработки поверхности абразивным материалом 3М Scotch-Brite 7447. Абразивная обработка обязательна при наличии коррозии на поверхности металла.

3. Очистка поверхности.

Обе соединяемые поверхности должны быть очищены с 50 %-ного водного раствора изопропилового спирта 50:50. Остатки растворителя удаляют сухой чистой тканью. Для очистки поверхности не рекомендуется использовать углеводородные растворители, содержащие нелетучие примеси.

4. Давление

Прочность адгезионной связи клейкой ленты с поверхностью возрастает при увеличении площади контакта клейкая лента / поверхность. Для ускорения ус-тановления этого контакта необходимо сильно прижать клейкую ленту к повер-хности. После соединения склеиваемых деталей необходимо обеспечить кратко-временный сильный прижим деталей друг к другу. Рекомендуемое давление прижима - 100 кПа. Давление может быть приложено, например, ручным валиком.

5. Зависимость силы адгезионной связи от времени.

При комнатной температуре сила адгезионной связи через 20 минут после нанесения ленты составляет примерно 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. Увеличение температуры уменьшает время достижения максимальной адгезии (1 час при 65С).

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.