Монтаж зеркал с помощью клея-герметика

Scotch-Seal 5300

Для монтажа зеркал рекомендуется использовать полиуретановый клей-герметик Scotch-Seal 5300 в сочетании с двусторонней лентой на вспененной полиэтиленовой основе Scotch-Mount 9536B или 9508.

- Одним из важных факторов, влияющим как на быстроту, так и на качество соединения, является температура

- оптимальная температура нанесения ленты и клея +18° - +25°С, допускается нанесение при температуре от +10°С. - детали должны быть выдержаны перед склеиванием в помещении при температуре нанесения в течение по крайней мере 12 часов. - не рекомендуется длительное (дни) хранение, транспортировка, эксплуатация изделий при температурах ниже -30°С и выше +90°С.

Порядок применения

- Условия нанесения:   оптимальная температура нанесения ленты и адгезива +18 - +25С, допускается нанесение при температуре от +10С при обеспечении надежного контакта клея-герметика с поверхностью; в этом случае соединяемые детали должны быть выдержаны перед склеиванием в помещении в течение 12 часов при температуре не менее 10ºС.

- Подготовка  поверхности:   участки поверхности, на которые наносится адгезив и лента, должны быть высушены и очищены от пыли и загрязнений, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити, для очистки от загрязнений рекомендуется  применять чистые растворители; рекомендуемые растворители – изопропиловый спирт, смесь изопропилового спирта с водой, гептан. Дайте растворителю полностью испариться перед нанесением ленты! Очистка поверхности должна быть произведена непосредственно перед нанесением ленты. Следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями - содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов.

- Нанесение ленты:  Ленту следует наносить на подложку вертикальными полосами длиной не  менее 10 см каждая, равномерно распределяя их по поверхности; после нанесения ленту следует прижать к поверхности, не снимая защитного слоя. Минимальное количество полос ленты в зависимости от площади зеркала приведено в Таблице 1.

Таблица 1

| Площадь зеркала | Минимальное количество полос ленты длиной не менее 10 см |
| --- | --- |
| < 1000 см2 (<0,1 м2) | 3 |
| 1000 – 3000 см2 (0,1 – 0,3 м2) | 4 |
| 3000 – 5000 см2 (0,3 – 0,5 м2) | 5 |
| 5000 – 8000 см2 (0,3 – 0,8 м2) | 6 |
| 8000 – 10000 см2 (0,8 – 1,0 м2) | 6 |
| 10000 – 15000 см2 (1,0 – 1,5 м2) | 10 |
| 15000 – 20000 см2 (1,5 – 2,0 м2) | 12 |

- Нанесение клея-герметика: Клей-герметик также следует наносить вертикальными полосами; количество полос зависит от площади зеркала и толщины зеркального полотна. Клей-герметик может быть нанесен как на подложку так и на обратную сторону зеркала. Минимально допустимые количества и длина полос клей-герметика для зеркального полотна различной площади и толщины приведены в Таблице 2. Диаметр полос - 6 мм (нужный диаметр клея можно получить, срезая пластиковый наконечник картриджа). Полосы клея-герметика следует наносить не менее чем в 10 см от краев зеркала и не менее 5 см от наклеенной ленты.

Таблица 2

| Толщина зеркала | 3 мм | 4 мм |
| --- | --- | --- |
| Площадь зеркала | Минимальное количество и длина полос клея-герметика |  |
| < 1000 см2 (<0,1 м2) | 2 х 5 см | 3 х 5 см |
| 1000 – 3000 см2 (0,1 – 0,3 м2) | 3 х 10 см | 4 х 10 см |
| 3000 – 5000 см2 (0,3 – 0,5 м2) | 4 х 10 см | 5 х 10 см |
| 5000 – 8000 см2 (0,3 – 0,8 м2) | 6 х 10 см | 8 х 10 см |
| 8000 – 10000 см2 (0,8 – 1,0 м2) | 5 х 15 см | 7 х 15 см |
| 10000 – 15000 см2 (1,0 – 1,5 м2) | 8 х 15 см | 10 х 15 см |
| 15000 – 20000 см2 (1,5 – 2,0 м2) | 10 х 15 см | 14 х 15 см |

Типичное расположение ленты и клея-герметика для наклейки зеркала площадью 0,8-1,0 м2 показано на рисунке.

Лента

Клей

5 см мин

10 см мин

10 см мин

- Наклейка зеркала: Снять с наклеенной на подложку ленты защитный слой непосредственно перед наклеиванием зеркала. Положить зеркало и прижать для достижения контакта зеркала со всей поверхностью ленты и распределения адгезива ровным слоем. Наклейку зеркала следует произвести как можно быстрее и не позднее чем через 20 минут после нанесения клея-герметика. Внимание: важно получить надежный контакт зеркала с лентой по всей площади ленты. Это обеспечит необходимую толщину клеевого шва и обеспечит неподвижность зеркала на время отверждения клея. Невозможно наложение зеркала после отверждения адгезива.

- Кондиционирование изделия: После приклейки зеркала изделие должно быть помещено в горизонтальном положении. Время полного отверждения клея-герметика составляет 24 часа при температуре не ниже 20С. Минимальное время, после которого возможна траспортировка изделия не в горизонтальном состоянии составляет 5 часов при температуре 20С. При температуре +2С это минимальное время составляет 18-20 часов. 3М не рекомендует проводить монтаж зеркал при температурах ниже +10С! Следует помнить что время отверждения зависит от температуры и влажности воздуха и материалов.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.