Двухсторонние клейкие ленты на вспененной основе

Scotch-MountTM (Скотч-Маунт)

Информация по применению

Крепление зеркал

Двухсторонние клейкие ленты на вспененной основе являются сегодня наиболее распространенным средством монтажа зеркал в мебельной и стекольной промышленности, при интерьерных работах, ремонте и строительстве. Опыт успешного использования лент серии Scotch-MountTM на предприятиях США, Западной и Восточной Европы насчитывает более 25-ти лет. Применение клейких лент Scotch-MountTM позволяет

•значительно улучшить внешний вид выпускаемых изделий,

•создать новые виды продукции,

•сделать технологию сборки простой, быстрой и чистой,

•сократить процент брака и отходов.

Рекомендуемые продукты

Scotch-MountTM 4492, толщина 0.8 мм

•акриловый клеевой состав и высокопрочная полиэтиленовая основа обеспечивают прочное и надежное крепление зеркал на весь срок службы изделий,

•клеевой состав не разрушает металлизированную поверхность зеркала,

•лента характеризуется высокой устойчивостью к воздействию УФ-излучения, температуры, влаги и растворителей,

•эластичная основа клейкой ленты повышает стойкость изделий к ударным и вибрационным нагрузкам.

Тип поверхности

•рекомендуются к нанесению на металлы и металлизированные поверхности, большинство пластиков (АБС-пластик, поликарбонаты, поливинилхлорид, полиакрилаты, полиэфиры), стекло, керамику, окрашенные, грунтованные и лакированные материалы, обработанное дерево, ламинированное ДСП,

•не рекомендуются к нанесению на силиконовые и каучуковые покрытия, полиэтилен, полипропилен, тефлон, пластифицированный поливинилхлорид,

•при нанесении на легко разрушающиеся, расслаивающиеся, крошащиеся, материалы (древесно-волокнистые плиты, необ-работанное дерево, бетон) необходима предварительная обработка (грунтовка) поверхности с помощью состава ScotchTM 2262-H.

Температура

•оптимальная температура нанесения ленты +18 - +25oС, допускается нанесение при +10 - +18oС при обеспечении надежного контакта ленты с поверхностью,

•допустимо кратковременное нагревание готового изделия до 90oС,

•не рекомендуется длительное (дни) хранение, транспортировка, эксплуатация изделий при температурах ниже -30oС и выше +90oС.

Расход ленты

•составляет 60 кв.см. на 1 кг нагрузки; в таблице приведен расход ленты различной ширины в зависимости от площади и толщины зеркала (плотность зеркала принята равной 2500 кг / куб.м). При монтаже на невертикальные поверхности (зеркало внизу) расход ленты должен быть увеличен.

| Толщина ленты Толщина зеркала, мм | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина ленты, мм | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 |
| Площадь зеркала, кв. см | Расход ленты, см |  |  |  |  |  |
| 600 | 14 | 11 | 19 | 14 | 24 | 18 |
| 800 | 19 | 14 | 25 | 19 | 32 | 24 |
| 1000 | 24 | 18 | 32 | 24 | 39 | 30 |
| 1200 | 28 | 22 | 38 | 29 | 47 | 36 |
| 1400 | 33 | 25 | 44 | 34 | 55 | 42 |
| 1600 | 38 | 29 | 51 | 38 | 63 | 48 |
| 1800 | 43 | 32 | 57 | 43 | 71 | 54 |
| 2000 | 47 | 36 | 63 | 48 | 79 | 60 |
| 2200 | 52 | 40 | 69 | 53 | 87 | 66 |
| 2400 | 57 | 43 | 76 | 58 | 95 | 72 |
| 2600 | 62 | 47 | 82 | 62 | 103 | 78 |
| 2800 | 66 | 50 | 88 | 67 | 111 | 84 |
| 3000 | 71 | 54 | 95 | 72 | 118 | 90 |
| 3200 | 76 | 58 | 101 | 77 | 126 | 96 |
| 3400 | 81 | 61 | 107 | 82 | 134 | 102 |
| 3600 | 85 | 65 | 114 | 86 | 142 | 108 |
| 3800 | 90 | 68 | 120 | 91 | 150 | 114 |
| 4000 | 95 | 72 | 126 | 96 | 158 | 120 |
| 4200 | 99 | 76 | 133 | 101 | 166 | 126 |
| 4400 | 104 | 79 | 139 | 106 | 174 | 132 |
| 4600 | 109 | 83 | 145 | 110 | 182 | 138 |
| 5000 | 118 | 90 | 158 | 120 | 197 | 150 |
| 5500 | 130 | 99 | 174 | 132 | 217 | 165 |
| 6000 | 142 | 108 | 189 | 144 | 237 | 180 |
| 6500 | 154 | 117 | 205 | 156 | 257 | 195 |
| 7000 | 166 | 126 | 221 | 168 | 276 | 210 |
| 7500 | 178 | 135 | 237 | 180 | 296 | 225 |
| 8000 | 189 | 144 | 253 | 192 | 316 | 240 |
| 8500 | 201 | 153 | 268 | 204 | 336 | 255 |
| 9000 | 213 | 162 | 284 | 216 | 355 | 270 |
| 9500 | 225 | 171 | 300 | 228 | 375 | 285 |
| 10000 | 237 | 180 | 316 | 240 | 395 | 300 |
| 11000 | 261 | 198 | 347 | 264 | 434 | 330 |
| 12000 | 284 | 216 | 379 | 288 | 474 | 360 |
| 13000 | 308 | 234 | 411 | 312 | 513 | 390 |
| 14000 | 332 | 252 | 442 | 336 | 553 | 420 |
| 15000 | 355 | 270 | 474 | 360 | 592 | 450 |
| 16000 | 379 | 288 | 505 | 384 | 632 | 480 |
| 17000 | 403 | 306 | 537 | 408 | 671 | 510 |
| 18000 | 426 | 324 | 568 | 432 | 711 | 540 |
| 19000 | 450 | 342 | 600 | 456 | 750 | 570 |
| 20000 | 474 | 360 | 632 | 480 | 789 | 600 |
| 21000 | 497 | 378 | 663 | 504 | 829 | 630 |
| 22000 | 521 | 396 | 695 | 528 | 868 | 660 |
| 23000 | 545 | 414 | 726 | 552 | 908 | 690 |
| 24000 | 568 | 432 | 758 | 576 | 947 | 720 |
| 25000 | 592 | 450 | 789 | 600 | 987 | 750 |
| 26000 | 616 | 468 | 821 | 624 | 1026 | 780 |
| 27000 | 639 | 486 | 853 | 648 | 1066 | 810 |
| 28000 | 663 | 504 | 884 | 672 | 1105 | 840 |
| 29000 | 687 | 522 | 916 | 696 | 1145 | 870 |
| 30000 | 711 | 540 | 947 | 720 | 1184 | 900 |
| 32000 | 758 | 576 | 1011 | 768 | 1263 | 960 |
| 34000 | 805 | 612 | 1074 | 816 | 1342 | 1020 |
| 36000 | 853 | 648 | 1137 | 864 | 1421 | 1080 |
| 38000 | 900 | 684 | 1200 | 912 | 1500 | 1140 |
| 40000 | 947 | 720 | 1263 | 960 | 1579 | 1200 |

•толщина ленты должна быть не менее чем вдвое больше, чем неровность поверхности.

Подготовка

•участки поверхности, на которые наносится лента, должны быть высушены и очищены от пыли и загрязнений,

•в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити,

•для очистки от загрязнений рекомен-дуется применять чистые растворители (изопропанол, гексан и т.д.); следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными раствори-телями - содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов.

Технология сборки

•монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности,

•лента наносится равномерно по всей площади зеркала несколькими частями с тем, чтобы обеспечить хорошую венти-ляцию обратной стороны зеркала,

•защитный слой следует удалять непосред-ственно перед креплением зеркала,

•размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно - после крепления зеркала изменить его расположение невозможно,

•сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности,

•после приклеивания рекомендуется оста-вить изделие на несколько часов в гори-зонтальном положении,

•чтобы снять зеркало с поверхности, нужно разрезать основу ленты стальной проволокой или леской и затем удалить остатки ленты,

•при повторном нанесении рекомендуется наносить ленту на места рядом с местами прежнего крепления.