# Самоклеящиеся застежки

# Dual Lock

## Техническая информация                                                                         Август 2000

| ### Тип 250 (250 грибков на кв. Дюйм) | Черные: SJ – 3540 с адгезивной системой на основе синтетического каучука ### SJ – 3550 с адгезивной системой на основе ленты 3M VHB Прозрачные: SJ-3560: с адгезивной системой на основе прозрачной ленты VHB |
| --- | --- |
| ### Общее описание | Застежки 3M Dual Lock представляют собой полоски пластика с выступающими пластиковыми грибками. При сжатии двух кусков застежки, головки грибков входят в зацепление с характерным щелчком. Для расстегивания достаточно потянуть застежки в разные стороны. Ресурс застежек превышает 1000 циклов закрыть-открыть. Самоклеящиеся застежки могут заменять обычные средства соединения такие как заклепки, клипсы, саморезы и т.п. |
| ### Основные черты | - Тип 250 застежек позволят застегивать застежку саму на себя. - На застежкаx SJ-3550 и SJ-3560 используются высокооэффективные адгезивные системы на основе лент VHB - Устойчивость к ультрафиолету - Адгезивы на лентах SJ-3550 и SJ-3560 имеют стойкость к пластификаторам (для соединений с материалами типа гибкого ПВХ) |

3М Dual Lock

Самоклеящиеся застежки

| ##### Физические свойства | Прим. Нижеследующая техническая информация носит репрезентативный характер и не должна использоваться для спецификации |
| --- | --- |

| Материалы: | застежка |  | ###### SJ-3560 | SJ-3540 | SJ-3550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адгезив |  | VHB лента | Синтетический каучук | VHB лента |
|  | лайнер |  | Прозрачный ПП с красным логотипом 3М | Белый, полиолефины | Прозрачный ПП с красным логотипом 3М |
| Ширины, мм : |  |  | 25 51 102 | 25 51 102 | 25 51 102 |
| Цвет |  |  | Прозрачный | Черный | черный |
| Масса (г, 25мм х 25мм) |  |  | 1,1 | 0,7 | 0,9 |
| Толщина соединения (сама на себя), мм |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Ресурс, циклов |  |  | 1000+ | 1000+ | 1000+ |
| Стойкость к УФ защищенность (ASTM D2565) |  |  | 1000 часов | 1000 часов | 1000 часов |
| Стойкость к действию пластификаторов |  |  | да | Нет | да |
| Огнестойкость FAR 25.853: FMVSS: |  |  | (a)(1302)(ii) | (a)(1)(iv) 302 | (a)(1)(iv) 302 |
| *Застежки тестировались после приклейки к тонким металлическим панелям |  |  |  |  |  |
| Срок хранения* |  |  | 24 месяца | 18 месяцев | 24 месяца |
| *с даты производства при хранении в оригинальной упаковке при t 21C b 50% отн. Вл.. |  |  |  |  |  |
| Стойкость к растворителям: Тест погружением – 20 секунд погружение – 20 секунд сушка – 3 цикла |  |  | Нет видимых признаков деградации застёжек Dual Lock после погружения в наиболее распространенные растворители: бензин, минеральные спирты, моторное масло, аммониевые очистители, ацетон, метил этил кетон. |  |  |
| #### Характеристики |  |  | Прим.: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться для спецификации. |  |  |
| Динамические характеристики |  |  | SJ-3560 | SJ-3540 | SJ-3550 |
| Расстегивание динамическое по нормали (кН/м2) |  |  | 262 | 207 | 207 |
|  |  |  | Застегнуты сами на себя, разъединение при скорости 305мм/мин. |  |  |
| Статические характеристики |  |  | SJ-3560 | SJ-3540 | SJ-3550 |
| Статический сдвиг (грам\дюйм2): Держит указанный вес при указанных температурах в течение 10000 мин. |  | -29С | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | 22С | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | 49С | 1000 | 500 | 1000 |
|  |  | 93С | 500 | 1000 | 1000 |
| Статический нормальный разрыв: (грам\дюйм2): Держит указанный вес при указанных температурах в течение 10000 мин. |  | -29С | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | 22С | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | 49С | 1000 | 500 | 1000 |
|  |  | 93С | 500 | 1000 | 1000 |
| Каждый продукт был наклеен на алюминиевую и сиальную панели,затем застёгнут сам на себя для сдвигового или разрывного тестирования.. |  |  |  |  |  |

3М Dual Lock

Самоклеящиеся застежки

| Для долгосрочного применения со статической нагрузкой. |  |
| --- | --- |
| На долгосрочные применения со статической нагрузкой оказывают влияние различные условия, такие как изменения температуры, вибрации и т.п.. Пользователь должен проектировать площадь соединения с учётом специфическихз условий его применения. Рекомендуется начинать выбор площади соединения с 60 см2 на 1 кг статической нагрузки. |  |
| Техника нанесения | Прим: При использовании застежек 3М Dual Lock типа SJ-3560 и SJ-3550 на пластифицированном виниле, необходимо провести оценку миграции пластификатора. Для этого надо наклеить застёжку на винил и выдержать в течении 7 дней при 70С и следить за признаками миграции пластификатора. Для получения оптимального качества приклейки к любой поверхности, наносите при температурах не ниже 20С. Все поверхности должны быть чистыми сухими и очищенными от пыли, масел, жирных загрязнений и т.п. Удалите защитный слой и прижмите застежку к поверхности. Для прижима рекомендуется использовать валик. Прочность соединения возрастает со временем, по мере смачивания адгезивом поверхности. При комнатной температуре приблизительно 50% от конечной прочности достигается за первые 20 минут, 90% - через 24 часа, 100 через 72 часа. |
| Применения | Самоклеящиеся застёжки 3М Dual Lock широко используются в самых разных применениях на транспорте, в электронике, приборостроении, для знаков и наружной рекламы и др. Дуал Лок может заместить традиционные механические средства крепления в самых разных конструкциях. |
| Техническая информация, данные, рекомендации и другие утверждения приведенные в документе основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоверными, но полнота и абсолютная точность не гарантируется. Пожалуйста, удостоверьтесь, что данный продукт подходит для Вашего частного применения. |  |

3М Россия,

Отдел индустриальных клейких лент и адгезивов

125445, Москва,

Смольная 24/Д.

т. (095)784-74-74

ф. (095) 784-74-75