|  | # Стандартный Dual Lock™ Самоклеящиеся застежки Dual-Lock™ среди прочих подобных систем отличаются наибольшей прочностью соединения (на сдвиг) при значительном (до 1,000 раз) числе циклов соединения / азъединения и наибольшей толщине (4 — 6 мм) соединения. В зависимости от плотности штырьков на поверхности застежки Dual-Lock™ делятся на несколько типов. Система с плотностью 250 штук на квадратный дюйм (~ 39 штук / кв. см ) представляет собой наиболее универсальную систему, дающую надежное соединение в комбинации с застежкой того же типа 250. Система с плотностью 400 штырьков на квадратный дюйм (~ 62 штук / кв. см ) сочетается с типом 170 (~ 26 штук / кв. см ). Этот тип застежки (без адгезива или самоклеящийся) можно соединять сам на себя при соединении двух гибких поверхностей. Тип 170 может также применяться с продутами типа Scotchmate Loop™ для обеспечения соединения с особо высокопрочностными свойствами, но обладающего ограниченным ресурсом. Застежки Dual-Lock™. Самоклеящиеся общего назначенния SJ-3540 Тип 250 SJ-3541 Тип 400 SJ-3542 Tип 170; Этот тип застежек Dual-Lock™ снабжен каучуковым адгезивом и для работы при различных статических и нагрузках при температурах не превышающих 50°С. При нормальных условиях достигается высокая прочность соединения с различными поверхностями, включая такие "трудные" поверхности как полиэтилен и полипропилен.. Самоклеящиеся высокого исполнения SJ-3551 Тип 400 SJ-3552 Тип 170 SJ-3550 Тип 250 SJ-3560 Тип 250; Этот тип застежек Dual-Lock™ имеет акриловый адгезив серии VHB™, обладающий высокой долговечностью, химической и температурной стойкостью и предназначен для долговременного спользования в транспорте, строительстве, электронном борудовании. Высокая адгезия достигается на различных материалах, окрашенные поверхности, металлы и большинство пластиков полиэтилена и полипропилена). Особые свойства: • Работа при температурах до 95°С • Хорошая стойкость к изменениям температуры и влажности воздуха от -20°С до 95°С, от 0% до 100% влажности. • Хорошая ударная стойкость при температурах 30°С … 70°С • Стойкость к действию пластификаторов (SJ-3560) • Высокая прозрачность SJ-3560 делает его на цветных и прозрачных материалах.. Физические характеристики. SJ-3540 SJ-3541 SJ-3542; SJ-3551 SJ-3552; SJ-3560; SJ-3550. Адгезив; Синтетический каучук; Акриловый VHB; Акриловый VHB; Акриловый VHB. Цвет со стороны застежки; Черный; Черный; Прозрачный; Черный. Со стороны адгезива; Черный; Черный; Прозрачный; Белый. Защитный слой; Белый полиэтилен; Зеленый полиэтилен; Прозрачный с логотипом, полиэтилен; Прозрачный с логотипом, полиэтилен. Со стороны адгезива; Черный; Черный; Прозрачный; Белый. Толщина соединения, мм,±0,5 мм. SJ-3541 / SJ-3542; 4,1. SJ-3551 / SJ-3552; 5,8. SJ-3560 / SJ-3560; 5,8. Ресурс (количество циклов соединение / разъединение); >1000. Срок хранение; 1 год.. Прочность характеристики (кПа). Материал - сталь Температура 22.2°C Относительная влажность 50%; Сдвиг; Нормальный разрыв. Динамическое разъединение 305 мм/мин.. Разъединения по застежке. 170 / 400; 173-242; 207-276. 250 / 250; 103; 242-311. 250 / 400; более 309 (разрыв полоски до рассоединения); 311-380. Разъединение по адгезиву. SJ-3560; 1027. Максимальная статическая нагрузка, г / кв см 14 дней выдержки без разрушения; 280; 280. Рекомендованная норма расхода; 60 см2 на 1 кг нагрузки; 60 см2 на 1 кг нагрузки.. |
| --- | --- |

# Самоклеящиеся застежки

Застежки Дуал Лок и Скотч-Мэйт являются изящной альтернативой традиционным методам крепежа, позволяя сделать линию соединения невидимой и сохранить невредимыми поверхности соединяемых материалов.

Системы типа “крючок - петля” достаточно хорошо известны (“липучки”). В застежках Дуал Лок использован принципиально новый подход: тысячи штырьков грибообразной формы, посаженные на прочную и гибкую основу, сплетаются друг с другом, образуя соединение, которое, оставаясь разъемным, по своей прочности способно заменить механический крепёж.