# Самоклеящиеся застежки

# Dual Lock(

## Техническая информация                                                                         Август 2000

| Тип 250 (250 грибков на кв. Дюйм) | Черные: SJ – 3540 с адгезивной системой на основе синтетического каучука SJ – 3550 с адгезивной системой на основе ленты 3M( VHB( Прозрачные: SJ-3560: с адгезивной системой на основе прозрачной ленты VHB |
| --- | --- |
| Общее описание | Застежки 3M( Dual Lock( представляют собой полоски пластика с выступающими пластиковыми грибками. При сжатии двух кусков застежки, головки грибков входят в зацепление с характерным щелчком. Для расстегивания достаточно потянуть застежки в разные стороны. Ресурс застежек превышает 1000 циклов закрыть-открыть. Самоклеящиеся застежки могут заменять обычные средства соединения такие как заклепки, клипсы, саморезы и т.п. |
| Основные черты | Тип 250 застежек позволят застегивать застежку саму на себя. На застежкаx SJ-3550 и SJ-3560 используются высокооэффективные адгезивные системы на основе лент VHB Устойчивость к ультрафиолету Адгезивы на лентах SJ-3550 и SJ-3560 имеют стойкость к пластификаторам (для соединений с материалами типа гибкого ПВХ) |

3М( Dual Lock(

Самоклеящиеся застежки

| Физические свойства | Прим. Нижеследующая техническая информация носит репрезентативный характер и не должна использоваться для спецификации |
| --- | --- |

| Материалы: | застежка | SJ-3560 | SJ-3540 | SJ-3550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адгезив | VHB лента | Синтетический каучук | VHB лента |
|  | лайнер | Прозрачный ПП с красным логотипом 3М | Белый, полиолефины | Прозрачный ПП с красным логотипом 3М |
| Ширины, мм : | 25 51 102 | 25 51 102 | 25 51 102 |
| Цвет | Прозрачный | Черный | черный |
| Масса (г, 25мм х 25мм) | 1,1 | 0,7 | 0,9 |
| Толщина соединения (сама на себя), мм | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Ресурс, циклов | 1000+ | 1000+ | 1000+ |
| Стойкость к УФ защищенность (ASTM D2565) | 1000 часов | 1000 часов | 1000 часов |
| Стойкость к действию пластификаторов | да | Нет | да |
| Огнестойкость FAR 25.853: FMVSS: | (a)(1302)(ii) | (a)(1)(iv) 302 | (a)(1)(iv) 302 |
| *Застежки тестировались после приклейки к тонким металлическим панелям |
| Срок хранения* | 24 месяца | 18 месяцев | 24 месяца |
| *с даты производства при хранении в оригинальной упаковке при t 21(C b 50% отн. Вл.. |
| Стойкость к растворителям: Тест погружением – 20 секунд погружение – 20 секунд сушка – 3 цикла | Нет видимых признаков деградации застёжек Dual Lock после погружения в наиболее распространенные растворители: бензин, минеральные спирты, моторное масло, аммониевые очистители, ацетон, метил этил кетон. |
| Характеристики | Прим.: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться для спецификации. |
| Динамические характеристики | SJ-3560 | SJ-3540 | SJ-3550 |
| Расстегивание динамическое по нормали (кН/м2) | 262 | 207 | 207 |
|  | Застегнуты сами на себя, разъединение при скорости 305мм/мин. |
| Статические характеристики | SJ-3560 | SJ-3540 | SJ-3550 |
| Статический сдвиг (грам\дюйм2): Держит указанный вес при указанных температурах в течение 10000 мин. | -29(С | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 22(С | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 49(С | 1000 | 500 | 1000 |
|  | 93(С | 500 | 1000 | 1000 |
| Статический нормальный разрыв: (грам\дюйм2): Держит указанный вес при указанных температурах в течение 10000 мин. | -29(С | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 22(С | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 49(С | 1000 | 500 | 1000 |
|  | 93(С | 500 | 1000 | 1000 |
| Каждый продукт был наклеен на алюминиевую и сиальную панели,затем застёгнут сам на себя для сдвигового или разрывного тестирования.. |

3М( Dual Lock(

Самоклеящиеся застежки

| Для долгосрочного применения со статической нагрузкой. |
| --- |
| На долгосрочные применения со статической нагрузкой оказывают влияние различные условия, такие как изменения температуры, вибрации и т.п.. Пользователь должен проектировать площадь соединения с учётом специфическихз условий его применения. Рекомендуется начинать выбор площади соединения с 60 см2 на 1 кг статической нагрузки. |
| Техника нанесения | Прим: При использовании застежек 3М Dual Lock типа SJ-3560 и SJ-3550 на пластифицированном виниле, необходимо провести оценку миграции пластификатора. Для этого надо наклеить застёжку на винил и выдержать в течении 7 дней при 70(С и следить за признаками миграции пластификатора. Для получения оптимального качества приклейки к любой поверхности, наносите при температурах не ниже 20(С. Все поверхности должны быть чистыми сухими и очищенными от пыли, масел, жирных загрязнений и т.п. Удалите защитный слой и прижмите застежку к поверхности. Для прижима рекомендуется использовать валик. Прочность соединения возрастает со временем, по мере смачивания адгезивом поверхности. При комнатной температуре приблизительно 50% от конечной прочности достигается за первые 20 минут, 90% - через 24 часа, 100 через 72 часа. |
| Применения | Самоклеящиеся застёжки 3М Dual Lock широко используются в самых разных применениях на транспорте, в электронике, приборостроении, для знаков и наружной рекламы и др. Дуал Лок может заместить традиционные механические средства крепления в самых разных конструкциях. |
| Техническая информация, данные, рекомендации и другие утверждения приведенные в документе основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоверными, но полнота и абсолютная точность не гарантируется. Пожалуйста, удостоверьтесь, что данный продукт подходит для Вашего частного применения. |

3М Россия,

Отдел индустриальных клейких лент и адгезивов

125445, Москва,

Смольная 24/Д.

т. (095)784-74-74

ф. (095) 784-74-75